合成品电子级硅溶胶

概要

电子级硅溶胶是以高纯合成硅源为原料，通过催化水解、分散、提纯制备的纳米二氧化硅胶体分散液，颗粒呈单分散球形，粒径均匀、纯度极高，是半导体、光伏、精密抛光、电子封装领域的关键功能性材料。

核心特点

超高纯度

金属杂质（Na、K、Fe、Al、Ca、Cu 等）控制在ppb级，无重金属、无氯离子、无硫酸盐，满足半导体洁净要求。

粒径均匀可控

粒径一般在 5～100 nm，分布极窄，颗粒呈规则球形，无团聚、无沉淀。

分散性优异

胶体稳定性好，长时间储存不分层、不凝胶，可与水、部分有机溶剂相容。

低粘度、高固含

固含量可做到 15%～50%，粘度低、流动性好，便于精密喷涂、抛光、涂覆。

成膜性能优良

干燥后形成连续、致密、高硬度、高透光的SiO₂薄膜，耐高温、绝缘性好。

主要用途

半导体晶圆 CMP 抛光- 硅片、蓝宝石、SiC 衬底化学机械抛光液核心成分，实现纳米级平坦化，无划伤、无杂质残留

光伏领域- 光伏玻璃增透减反涂层，电池片绒面处理、钝化涂层

提升透光率与转换效率。

电子封装与覆铜板- 环氧塑封料改性填料，覆铜板（CCL）增硬、绝缘、低热膨胀助剂。

精密涂层与电子陶瓷，高端陶瓷生坯粘结、致密化助剂，线路板保形涂层、抗刮耐磨涂层

催化剂与高端分离膜，催化剂载体，超滤、纳滤膜改性增强

衡量标准

纯度指标（电子级典型）

- SiO₂ 固含量：15%～50%

- 平均粒径：5～100 nm，粒径分布 CV＜10%

- Na⁺：≤ 100 ppb

- Fe、Al、Ca、K 等金属杂质总和：≤ 500 ppb

- Cl⁻、SO₄²⁻：≤ 1 ppm

- pH 值：8.5～11.0（碱性）或 2.0～4.0（酸性）

- 粘度：≤ 20 mPa·s

- 比重：1.05～1.30 g/cm³

- 稳定性：常温密闭存放 ≥ 6 个月无凝胶、无分层

- 无机械杂质、黑点、异物

- 颗粒污染物严格控制，满足 100 级以上洁净

检测方法

- 粒径：动态光散射 DLS、TEM

- 金属杂质：ICP-MS、GDMS

- 离子杂质：离子色谱 IC

- 固含量：烘干失重法