合成球形硅微粉

概要

合成球形粉一般指高纯合成球形二氧化硅微粉，是以高纯硅源通过化学合成、熔融喷雾或火焰法制备的球形、高纯度SiO₂粉体。

区别于普通角形石英粉，它颗粒呈完美球形、流动性好、填充密度高，是半导体封装、高频覆铜板、5G材料的核心高端填料，也是目前电子封装领域最主流的高纯粉体材料。

核心特点

- 颗粒呈完美球形

球形度≥95%，表面光滑圆润，流动性极佳，便于模具填充和成型。

- 超高纯度

SiO₂纯度可达 99.9%～99.999%，金属杂质低至ppm/ppb级，无放射性元素。

- 高填充、低粘度

相同填充量下粘度远低于角形粉，可实现高填充、低热膨胀系数。

- 低内应力、高导热

减少封装体翘曲，提升散热性能，适配大尺寸、薄型化封装。

- 耐温、绝缘、耐腐蚀性优异

耐高温、耐酸碱、高绝缘、低吸湿，适配芯片长期高温工况。

主要用途

- 半导体先进封装- BGA、QFN、FC倒装芯片用环氧塑封料（EMC）

，7nm/5nm先进制程芯片封装填，降低热膨胀、提升耐热冲击与可靠性

- 5G & 高频高速覆铜板（CCL）- 高速PCB基板填料，降低Dk/Df（介电常数/损耗）提升基板尺寸稳定性、散热性。

- 电子胶黏剂与底部填充胶- 芯片底部填充胶、环氧灌封胶

导热绝缘胶、结构粘接胶。

- 光伏与新能源- 光伏逆变器绝缘灌封， 动力电池导热绝缘填料

- 精密陶瓷与航空航天

高温结构陶瓷、微波介质陶瓷， 航天级轻量化、耐高温复合材料

衡量标准

- 核心指标

SiO₂纯度：≥99.9%～99.999%（半导体级更高）

球形度：≥95%，完美球形

平均粒径 D50：0.01～100 μm 可定制

最大粒径 Dmax：根据需求控制，一般≤2×D50

比表面积：1～10 m²/g

松装密度：0.8～1.2 g/cm³

振实密度：1.2～1.8 g/cm³

含水率：≤0.1%

灼烧减量：≤0.05%

碱金属（Na+K+Li）：≤10～50 ppm

重金属（Fe、Cu、Ni、Cr）：≤1～10 ppm

Cl⁻、SO₄²⁻：≤50 ppm

放射性元素 U/Th：≤0.1 ppb

检测方法

- 粒径：激光粒度仪

- 球形度：SEM扫描电镜

- 纯度：ICP-MS、ICP-OES、GDMS

- 密度：粉体密度测试仪

- 异物黑点：显微镜、颗粒计数器