合成高纯白炭黑

概要

合成高纯白炭黑，主要指高纯气相二氧化硅或高纯沉淀法白炭黑，是以高纯硅化物为原料，通过化学合成（水解/气相燃烧/沉淀）制备的无定形SiO₂超微粉体。

区别于天然石英类材料，它具有粒径小、比表面积大、纯度高、活性强的特点，是电子、光伏、橡胶、涂料、复合材料领域的高端功能性填料。

核心特点

- 超高纯度

SiO₂ 含量可达 99.5%～99.9% 以上，金属杂质（Fe、Al、Na、K 等）控制在 ppm～ppb 级，无重金属污染。

- 超细粒径 & 高比表面积

原生粒径一般 7～40 nm，比表面积高，表面活性强，补强、增稠、触变效果突出。

- 高白度、高透明度

白度接近 95% 以上，无色差、无黑点，用于透明/浅色制品不发黄、不变色。

- 结构可控、分散性好

可通过工艺调控结构度，亲水/疏水型均可定制，在有机体系中分散均匀，不易团聚。

- 化学稳定性优异

耐酸碱、耐高温、耐老化，电绝缘性好，吸油值可控。

主要用途

- 光伏 & 新能源- 光伏玻璃抗指纹、增透涂层

锂电池隔膜涂覆，提升透气率、强度、耐热性 电解液添加剂、负极材料包覆

- 电子半导体- 电子封装材料、环氧塑封填料

CMP 抛光液、晶圆清洗助剂，高端导热绝缘填料

- 高端橡胶 & 硅胶- 透明硅橡胶、食品级/医疗级橡胶补强

高端密封件、电缆绝缘层提高耐磨性、抗撕裂、透明度

- 高端涂料、油墨、胶粘剂- 消光、增稠、防沉、触变调控

提高漆膜硬度、耐刮擦、耐候性，其他高端领域，牙膏摩擦剂、化妆品增稠

催化剂载体、分子筛原料，隔热保温、气凝胶原料

衡量标准

- 纯度指标

SiO₂ 含量：≥ 99.5%～99.9%

重金属（Fe、Mn、Cr、Pb 等）：≤ 10～50 ppm

碱金属（Na、K）：≤ 50～200 ppm

灼烧减量：≤ 1.0%～3.0%

比表面积（BET）：50～400 m²/g

粒径：原生粒径 7～40 nm

吸油值：1.5～3.5 mL/g

pH 值：根据型号 3.0～8.0 可调

白度：≥ 93%～96%

- 关键杂质控制

水分：≤ 1.0%～3.0%

氯化物（Cl⁻）、硫酸盐：≤ 100 ppm

筛余物、黑点、异物：严格控制，满足电子/食品级要求

检测方法

- 纯度：XRF、ICP-OES、ICP-MS

- 比表面积：BET 氮气吸附法

- 粒径：激光粒度仪、TEM

- 白度：白度仪

- 金属杂质：原子吸收、质谱分析