合成高纯硅酸钠

概要

合成高纯硅酸钠（又称高纯水玻璃）是通过高纯石英砂与纯碱高温熔融，或高纯硅源（如正硅酸乙酯）化学合成后，经深度提纯（如离子交换、膜分离、多级精馏）制备的高纯度无机硅酸盐，化学式 Na₂O·nSiO₂（n为模数，核心调控指标）。

与普通硅酸钠相比，其杂质含量极低、成分可控、洁净度高，是半导体、高端电子、新能源材料等领域的关键前驱体与功能原料。

核心特点

-超高纯度与低杂质

SiO₂总含量≥30%（液体）/48%（固体），关键金属杂质（Fe、Al、Ca、Mg、Cu）控制在ppm级甚至ppb级；碱金属（Na⁺）、阴离子（Cl⁻、SO₄²⁻）深度脱除，满足高端场景洁净要求。

-模数精准可控

模数（SiO₂/Na₂O摩尔比）可在1.0–3.8区间精准定制，直接决定产品粘性、耐水性、溶解性与应用适配性（如低模用于溶解/铸造，高模用于粘结/高端光学）。

-极致洁净与稳定性

水不溶物≤0.1%，无粉尘、无金属污染，外观呈纯白透明或无色液体；批次一致性好，储存稳定，不易凝胶变质。

-化学与热稳定性

水溶液呈强碱性（pH 11–13），耐多数无机酸（氢氟酸除外）；耐高温性能优异，高模数产品可耐受1200℃以上高温。

主要用途

- 半导体与电子领域

电子级高纯硅酸钠是电子级硅溶胶、高纯石英玻璃、半导体封装胶的核心前驱体；用于CMP抛光液、晶圆清洗助剂、低介电层涂层，保障芯片洁净与性能。

- 高端新能源材料

制备高纯白炭黑（用于锂电池隔膜涂覆、高比能正极材料包覆）；作为硅基负极前驱体，提升电池循环寿命与安全性。

- 高端橡胶与密封件

用于高透明、高耐磨硅橡胶（婴儿奶嘴、医用制品、新能源汽车密封件），提升制品柔韧性、耐温性与透明度。

- 高端光学与光纤

制造高纯光学石英玻璃、光纤预制棒，提供高透光、低折射率波动的核心基材。

- 催化剂与环保

作为分子筛、催化剂载体原料，提升催化活性与选择性；用于重金属废水处理、土壤重金属固化（捕集Pb²⁺、Cu²⁺等）。

衡量标准

-核心化学指标

- 有效成分：液体SiO₂≥30%，固体SiO₂≥48%；Na₂O含量随模数匹配（如高模Na₂O≈10%，低模Na₂O≈18%）。

- 模数（M）：高端场景±0.05精准控制（常用区间：电子级2.8–3.5，低模溶解型1.5–2.2）。

- 杂质限值（电子级典型）- 总金属杂质：≤10 ppm

- Fe：≤1 ppm

- Na⁺：≤5 ppm

- Cl⁻：≤1 ppm

- 水不溶物：≤0.1%

-物理与外观指标

- 外观：液体为无色透明、无浑浊、无沉淀；固体为纯白块状/粉状。

- 密度（20℃）：液体1.35–1.45 g/cm³（随浓度波动）。

- 溶解性：固体完全溶解时间≤30分钟（速溶级≤10分钟）。

- 稳定性：常温密封储存6个月无凝胶、无分层。

-检测方法

- 有效成分：重量法、氟硅酸钾容量法。

- 杂质检测：ICP-OES/ICP-MS（金属）、离子色谱（阴离子）、原子吸收（Na⁺）。

- 模数：酸碱滴定法。

- 水不溶物：过滤干燥称重法。