11代TFT粉

概要

11代TFT-LCD基板玻璃砂（G11 TFT-Grade High Purity Quartz Sand）是显示玻璃原料的“金字塔尖”产品。相比8.5代，它专为3米级超大板制造设计，对纯度、粒度及缺陷的控制达到了ppb（十亿分之一）级的极致严苛水平。

这是制造G11代（约3.0m × 3.3m）无碱铝硼硅酸盐玻璃基板的骨架原料（SiO₂占比约60%）。随着玻璃基板尺寸从8.5代跃升至11代，单板面积增大近一倍，任何微小的原料波动都会被放大。因此，11代砂不仅是物理规格的提升，更是化学纯度从“电子级”向“半导体级”的跨越，是保障大尺寸面板低缺陷率（Low Defect）的核心壁垒。

特点

杂质“清零”化：铁（Fe）、钛（Ti）等致色元素被控制在ppm（百万分之一）甚至ppb级，确保超大玻璃板在强光下的高透光率与色彩一致性，避免边缘发绿或发黄。

粒度“窄分布”：采用多级气流分级技术，严格剔除超细粉（<20μm）和粗颗粒（>200μm），确保在超大型熔窑中熔化速率均匀，防止“结石”和“气泡”产生。

异物“零容忍”：对磁性异物（如铁屑）和非磁性硬颗粒（如刚玉）进行双重在线检测剔除，防止在高速薄膜晶体管（TFT）制程中划伤价值数百万的面板。

极低热收缩：通过控制晶体结构，确保玻璃在高温制程中尺寸变化极小，满足11代线对位精度的纳米级要求。

用途

核心应用：熔制G11代TFT-LCD玻璃基板（全球仅少数巨头如康宁、AGC、NEG能生产）。

产品：主要用于切割65英寸、75英寸、85英寸及以上的8K超高清电视，以及商用显示屏。

技术溢出：作为基准材料，也用于Mini-LED背光基板及OLED载板玻璃的研发。

衡量标准

| 指标类别 | 关键参数 | 11代标准（参考） | 8.5代参考 | 升级说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学纯度​ | SiO₂​ | ≥ 99.99%​ | ≥ 99.70% | 纯度向4N级迈进 |
|  | Fe₂O₃​ | ≤ 0.001% (10ppm)​ | ≤ 0.01% | 透光率与色差控制更严 |
|  | Al₂O₃​ | ≤ 0.01% | ≤ 0.2% | 降低析晶风险 |
|  | R₂O (K+Na)​ | ≤ 0.01%​ | ≤ 0.027% | 确保高绝缘性，防TFT中毒 |
|  | Li⁺​ | ≤ 1 ppm​ | ≤ 2 ppm | 热稳定性控制更精细 |
| 粒度分布​ | D50 (中值)​ | 80-120 μm​ | 50-150μm | 分布更集中，熔化更均一 |
|  | >200μm​ | 0% (严禁存在)​ | ≤ 5% | 杜绝未熔粗颗粒 |
|  | <20μm​ | ≤ 2%​ | ≤ 5% | 减少粉尘与气泡源 |
| 缺陷控制​ | 磁性异物​ | 0 pcs/kg​ | 无（定性） | 量化检测，零容忍 |
|  | 气泡数​ | ≤ 0.1个/kg​ | - | 半导体级洁净度要求 |