8.5代TFT

概要

8.5代TFT-LCD基板玻璃砂（又称“TFT级高纯石英砂”）是制造高世代液晶玻璃基板的核心原料。它并非普通的建筑用砂，而是经过严苛提纯和分级的高纯度二氧化硅（SiO₂）粉体，直接决定了最终玻璃基板的透光率、热稳定性和良品率。这是专为G8.5代（2200mm × 2500mm）TFT-LCD玻璃基板熔制而设计的高纯石英砂。作为无碱铝硼硅酸盐玻璃的“骨架”材料，它在玻璃配方中占比最高（约58%-63%）。与普通玻璃砂相比，其核心在于极高的化学纯度（SiO₂ ≥ 99.7%）和极窄的粒度分布，以满足高温熔制过程中“高均匀性、低缺陷”的工艺要求。

特点

超高纯度：严格控制铁（Fe₂O₃）、铝（Al₂O₃）、碱金属（K, Na, Li）等杂质含量，避免玻璃产生色斑、气泡或降低绝缘性能。

精准粒度控制：粒度集中在20-150μm区间，严格控制粗颗粒（>250μm）和超细粉（<20μm）比例，确保熔化速度与玻璃液均化质量的平衡。

极低异物：通过磁选和工艺控制，确保无磁性及非磁性异物，防止玻璃基板出现划伤或断线。

优异的热化学稳定性：作为玻璃网络形成剂，赋予基板玻璃高应变点（>660℃）和低热膨胀系数，适应面板制造中的高温制程。

用途

核心应用：作为主要原料，用于制造8.5代TFT-LCD玻璃基板。

下游终端：这些基板主要用于切割55英寸、65英寸、75英寸等大尺寸液晶电视屏幕，以及高端显示器、笔记本电脑和工控医疗屏。

关联产业：也可用于OLED载板玻璃、超薄柔性玻璃（UTG）等高端电子玻璃的制造。

衡量标准

| 类别 | 关键指标 | 标准参考（示例） | 控制目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分​ | SiO₂含量 | ≥ 99.70% | 玻璃骨架纯度 |
|  | Fe₂O₃, Al₂O₃ | ≤ 0.01%, ≤ 0.2% | 避免着色与失透 |
|  | 碱金属 (R₂O) | ≤ 0.027% | 确保高绝缘性 |
|  | Li⁺含量 | ≤ 2 ppm | 防止热性能波动 |
| 物理性能​ | 粒度分布 | >150μm ≤5%; <20μm ≤5% | 控制熔化动力学 |
|  | 水分 | ≤ 0.5% | 防止气泡产生 |
| 缺陷控制​ | 磁性/非磁性异物 | 无 | 防止基板划伤、短路 |
| 工艺性能​ | 烧灼损失 | ≤ 0.1% | 反映挥发分与有机物含量 |