概要

M6球形粉是一种专为M6级及以上高频高速覆铜板（CCL）及半导体封装材料设计的高纯度球形硅微粉。

本质：以高纯度石英为原料，通过先进的球化工艺（如火焰法、直燃/VMC法或化学法）制成的球形微粒。

定位：它是电子材料产业链上游的关键功能性填料，用于替代传统的角形硅微粉，以应对5G通讯、服务器、新能源汽车等高端应用对低介电、高填充率和高可靠性的严苛要求。

核心作用：作为环氧玻璃纤维布覆铜板（CCL）或环氧模塑料（EMC）的“骨架”，其球形形态和物理化学特性直接影响材料的介电性能、热膨胀系数（CTE）、机械强度和流动性能。

特点

M6球形粉具有以下显著特点：

高绝缘与低介电：具有极高的体积电阻率（≥ 1.0×10¹⁴ Ω·cm）和极低的介电常数（3.8±0.2）及介电损耗（≤ 1.0×10⁻³），这确保了高频信号在电路板上传输时的低损耗和完整性。

高流动性与填充性：球形度高（≥98%）且粒度分布均匀（D50=6.0μm，跨度≤5.0），使其具备极佳的堆积密度和流动性。这能显著提高基体的填充比例，减少树脂用量，同时降低材料粘度，改善加工工艺性。

化学惰性：SiO₂含量≥99.9%，Al₂O₃≤0.02%，Fe₂O₃≤0.005%，杂质极低，保证了与环氧树脂的良好兼容性和材料的长期稳定性。pH值控制在6.5-7.5，接近中性，有利于配方体系的稳定。

优异的形貌与分散性：真密度≥2.64 g/cm³，颗粒呈完美球形，不易团聚，易于在树脂基体中均匀分散，避免了因颗粒团聚造成的介电性能劣化和应力集中。

低吸湿性：含水率≤0.05%，盐酸可溶物≤0.1%，确保产品在储存和加工过程中不会因吸水或化学反应导致性能波动。

用途

M6球形粉主要服务于高端电子制造领域，具体用途包括：

高频高速覆铜板（CCL）：用于制造M6及以上级别的覆铜板，广泛应用于5G基站、数据中心服务器、交换机、路由器及高端消费电子设备的主板。

半导体封装材料（EMC）：作为环氧模塑料的关键填料，用于IC、CPU、GPU等芯片的封装，起到保护芯片、增强机械强度和散热的作用。

HDI基板与IC载板：用于高密度互连（HDI）基板和集成电路载板（Substrate），满足其对高密度线路和精细加工的需求。

其他：也可用于高端胶粘剂、热界面材料（TIM）等需要兼具绝缘性、导热性和流动性的领域。

衡量标准

| 类别 | 参数名称 | 标准值 | 重要性解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分​ | SiO₂​ | ≥ 99.9% | 纯度基石：决定绝缘性能和耐腐蚀性，杂质会引入导电通道或影响介电常数。 |
|  | Al₂O₃ / Fe₂O₃ | ≤ 0.02% / ≤ 0.005% | 杂质控制：铝铁离子会降低绝缘性，影响高频下的介电损耗。 |
|  | 盐酸可溶物 | ≤ 0.1% | 化学稳定性：反映粉体表面残留杂质，影响与树脂的键合及耐湿性。 |
| 物理形貌​ | 球化率​ | ≥ 98% | 核心优势：球形颗粒提供卓越流动性，减少摩擦，降低CTE，提高填充率。 |
|  | 真密度 | ≥ 2.64 g/cm³ | 结构致密性：反映颗粒内部结晶质量，影响材料整体密度和机械强度。 |
|  | 含水率 | ≤ 0.05% | 工艺稳定性：防止粉体结块，保证浆料稳定性。 |
|  | pH值 | 6.5 - 7.5 | 体系兼容性：中性环境利于树脂交联，避免影响固化速度。 |
| 电学性能​ | 体积电阻率​ | ≥ 1.0×10¹⁴ Ω·cm | 绝缘性能：决定基板的绝缘耐压能力，是高可靠性的保障。 |
|  | 介电常数 (1MHz)​ | 3.8 ± 0.2 | 高频特性：数值越低，信号传输损耗越小，是M6级产品的关键指标。 |
|  | 介电损耗 (1MHz)​ | ≤ 1.0×10⁻³ | 信号完整性：直接衡量高频下的能量损失，越低越好。 |
| 粒度分布​ | D10​ | 2.0 ± 0.3 μm | 细粉控制：确保没有过细颗粒导致团聚或沉降。 |
|  | D50 (中位径)​ | 6.0 ± 0.5 μm | 核心粒径：决定填充密度和流动性，是M6级覆铜板的主流规格。 |
|  | D90​ | 10.0 ± 1.0 μm | 粗粉控制：防止过大颗粒影响涂布均匀性。 |
|  | 较大颗粒​ | ≤ 15.0 μm | 缺陷控制：避免划伤基材或破坏绝缘层。 |
|  | 颗粒跨度 (D90/D10)​ | ≤ 5.0 | 分布均匀性：跨度小意味着粒度分布窄，有利于获得稳定的性能。 |
|  | 比表面积​ | 3.0 ± 0.5 m²/g | 表面能：影响分散难度和与树脂的接触面积，是工艺匹配的重要参数。 |