M8球形粉

概要

M8球形粉是一种专为M8级及以上高频高速覆铜板（CCL）及半导体先进封装材料设计的高纯度球形硅微粉。

本质：以高纯度石英为原料，通过先进的球化工艺（如火焰法、直燃/VMC法或化学法）制成的球形微粒。

定位：它是电子材料产业链上游的关键功能性填料，用于替代传统的角形硅微粉，以应对5G通讯、服务器、新能源汽车等高端应用对低介电、高填充率和高可靠性的严苛要求。

核心作用：作为环氧玻璃纤维布覆铜板（CCL）或环氧模塑料（EMC）的“骨架”，其球形形态和物理化学特性直接影响材料的介电性能、热膨胀系数（CTE）、机械强度和流动性能。

特点

M8球形粉具有以下显著特点：

高绝缘与低介电：具有极高的体积电阻率（≥ 1.0×10¹⁵ Ω·cm）和极低的介电常数（3.7±0.1）及介电损耗（≤ 5.0×10⁻⁴），这确保了高频信号在电路板上传输时的低损耗和完整性。

高流动性与填充性：球形度高（≥99%）且粒度分布均匀（D50=8.0μm，跨度≤10.0），使其具备极佳的堆积密度和流动性。这能显著提高基体的填充比例，减少树脂用量，同时降低材料粘度，改善加工工艺性。

化学惰性：SiO₂含量≥99.95%，Al₂O₃≤0.01%，Fe₂O₃≤0.003%，杂质极低，保证了与环氧树脂的良好兼容性和材料的长期稳定性。pH值控制在6.8-7.2，接近中性，有利于配方体系的稳定。

优异的形貌与分散性：真密度≥2.645 g/cm³，颗粒呈完美球形，不易团聚，易于在树脂基体中均匀分散，避免了因颗粒团聚造成的介电性能劣化和应力集中。

低吸湿性与纯净度：含水率≤0.03%，盐酸可溶物≤0.05%，确保产品在储存和加工过程中不会因吸水或化学反应导致性能波动。

用途

M8球形粉主要服务于高端电子制造领域，具体用途包括：

高频高速覆铜板（CCL）：用于制造M8及以上级别的覆铜板，广泛应用于5G基站、数据中心服务器、AI加速器、高端路由器等对信号传输速率要求极高的电子产品。

半导体封装材料（EMC）：作为环氧塑封料的核心填料，用于芯片封装，提高封装体的气密性、耐湿性和机械强度。

其他高端领域：可用于导热界面材料（TIM）、特种陶瓷、电子元器件等，利用其高绝缘、低介电和高填充的特性。

衡量标准

| 类别 | 关键指标 | 标准参考（示例） | 控制目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分​ | SiO₂​ | ≥ 99.95% | 玻璃骨架纯度 |
|  | Al₂O₃, Fe₂O₃​ | ≤ 0.01%, ≤ 0.003% | 避免着色与失透 |
|  | 碱金属 (R₂O) | ≤ 0.027% | 确保高绝缘性 |
| 物理性质​ | 真密度 (g/cm³)​ | ≥ 2.645 | 颗粒致密程度 |
|  | 球化率​ | ≥ 99% | 保证流动性与填充率 |
|  | 含水率 (%)​ | ≤ 0.03% | 防止气泡与性能劣化 |
|  | 比表面积 (m²/g)​ | 34.5±0.5 | 影响树脂结合强度 |
| 电学性能​ | 体积电阻率 (Ω·cm)​ | ≥ 1.0×10¹⁵ | 高绝缘性，防止漏电 |
|  | 介电常数 (1MHz)​ | 3.7±0.1 | 降低信号传输损耗 |
|  | 介电损耗 (1MHz)​ | ≤ 5.0×10⁻⁴ | 关键指标，确保高频信号完整性 |
| 化学稳定性​ | 盐酸可溶物 (%)​ | ≤ 0.05% | 防止与酸性物质反应 |
|  | pH值​ | 6.8-7.2 | 保证配方体系稳定 |
| 粒度分布​ | D10, D50, D90 (μm)​ | 1.2±0.2, 8.0±0.5, 12.0±1.0 | 控制粒径分布，保证流动性与填充均匀性 |
|  | 较大颗粒粒径 (μm)​ | ≤ 17.0 | 防止粗大颗粒造成缺陷 |
|  | 颗粒跨度 (D90/D10)​ | ≤ 10.0 | 保证粒度分布窄，颗粒均匀 |