超白改性粉

概要

石英砂超白改性粉是以高品质的超白石英砂为原料，经过物理和/或化学方法进行表面处理而制得的粉体材料。它不仅保持了石英砂本身高白度、高纯度的特性，还通过“改性”赋予了其表面新的物理化学性质，从而能更好地与高分子材料等基体结合，提升复合材料的综合性能。

核心特点

高白度与高纯度：原料为超白石英砂，SiO₂含量极高（通常>99.5%），铁、钛等着色杂质含量极低，颜色洁白，光学性能优异。

表面性质优化：通过使用硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂等处理，将石英砂原本亲水、极性的表面，改造为疏水、亲油、非极性的表面。

优异的界面结合力：改性后，粉体与树脂（如环氧树脂、不饱和聚酯）、塑料、橡胶、涂料等有机高分子基体的相容性和结合力（界面粘结力）大幅增强。

改善加工与力学性能：在复合材料中分散性更好，能减少团聚，降低体系粘度，提高填充量，同时显著增强产品的机械强度、耐磨性、耐候性和电绝缘性。

主要用途

高品质人造石材：作为主要填料，用于制造高档石英石板、人造岗石，提升产品的硬度、光泽度、耐污性和抗变形能力。

高端复合材料：用于高性能玻璃钢、绝缘子、工程塑料等，作为增强填料。

特种涂料与油墨：用于对白度、耐候性和力学性能有高要求的涂料、油漆和油墨体系。

胶粘剂与密封胶：提高环氧树脂胶、硅酮胶等产品的强度、耐久性和施工性能。