光伏级高纯砂4N8级

概要

4N8级光伏高纯砂指SiO₂≥99.998%的石英砂，是光伏单晶硅拉制坩埚内层的核心原料，直接决定硅片良率与坩埚寿命，是光伏产业链的关键“基石材料”。

以优质天然石英矿为原料，经磁选、焙烧-酸浸、超声波净化、高温电熔等多级提纯工艺制得；为晶相结构，具备耐高温、低热膨胀、高绝缘、低析晶特性，是支撑大尺寸、高效光伏电池生产的必备原料。

核心特点

- 极致纯度：SiO₂≥99.998%，关键杂质（Fe、Al、Na、K、Ca、Ti）严格控制在μg/g级，总杂质≤25 μg/g。

- 高温稳定：耐热冲击与抗变形能力强，适配1600℃以上拉晶工艺，减少坩埚变形与析晶风险。

- 低缺陷：羟基（OH⁻）含量低，无黑点、杂质点，避免硅片缺陷与性能劣化。

- 洁净可控：超净包装与生产环境，杜绝二次污染，确保批次一致性。

主要用途

- 光伏单晶硅：单晶硅拉制坩埚内层原料，是大尺寸、高效N型电池生产的核心耗材 。

- 高端石英玻璃：制造石英舟、石英管、扩散炉管等高温器件，适配光伏半导体工艺。

- 新能源配套：支撑光伏电站核心部件的稳定运行，助力降本增效 。

颗粒度与指标

- 常用粒度：70–350 μm（约40–200目），70–300 μm累积质量≥90%，粒径<100 μm或>300 μm的比例≤1%，适配坩埚成型与熔融工艺。

- 纯度基准：SiO₂≥99.998%（4N8），总杂质≤25 μg/g。

- 关键杂质限值（典型）：Fe＜0.5 μg/g、Al＜20 μg/g、Na+K+Li＜2.5 μg/g、Ti＜1 μg/g。

- 物理指标：灼烧减量≤0.01%、密度≥2.65 g/cm³、莫氏硬度≥7、白度≥90。

衡量与检测标准

- 核心标准：GB/T 45823-2025《光伏单晶硅生长用石英坩埚高纯内层砂》、GB/T 32649-2016《光伏用高纯石英砂》 。

- 检测方法：- 纯度与杂质：ICP-OES/ICP-MS（测金属杂质）、XRF（元素定量）。

- 粒度：激光粒度仪、标准筛分法。

- 外观：白色透明颗粒，无异色、杂质点，显微镜检视通透率。

- 物理性能：密度、莫氏硬度、灼烧减量按国标方法检测。